TDL-101B型铁路货车轮对专用环保型清洗剂

（简称TDL-101B型轮对专用水基防锈剂）

产品概述

本品为铁路货车轮对专用环保型水基防锈清洗剂，由北京铁路局车辆处、天津车辆段、秦皇岛金石科贸有限公司、无锡纳润特科技公司联合开发，2013年通过北京铁路局科委技术评审[京铁科委（2013）55号]，经铁道部产品质量监督检验中心检测[（2013）JH字第W2384号]，2014年在丰台车辆段双桥检修车间做了工艺批量试验，轮对清洗后工序间防锈效果显著。2015年北京铁路局科委列入了新技术示范性推广计划[京铁师（2015）154号]。该产品由秦皇岛金石科贸有限公司负责总体销售、生产工艺指导和售后服务。

本品的主要成分为水基防锈添加剂，其分子式为“C11H26CON(CH2CH2OH)2BO3”，具有极好的工序间防锈功能。

适用范围：

适用于铁路货车轮对的喷淋。

质量指标：

| 液别 | 序号 | 指 标 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓 缩 物 | 1 | 外观（4-35℃） |  | 无色或淡黄色透明液体 | GB/T6144 5.2 |
|  | 2 | 有效期 |  | 一年 | GB/T6144 4.3 |
|  | 3 | 贮运安定性 |  | 无变色、无分层，呈均匀液体 | 目测 |
| 稀 释 液 5% | 4 | 相态 |  | 无色透明液体 | GB/T6144 5.4 |
|  | 5 | PH值 |  | 8.0-9.0 | GB/T6144 5.5 |
|  | 6 | 清洗率 |  | ≥90% | JB/T4323.2-1999 |
|  | 7 | 消泡性(ml/10 min) |  | ≤2 | GB/T6144 5.6 |
|  | 8 | 防锈试验 (35℃±2℃RH≥95%h) | 单片 | 24 | GB/T6144 5.9 |
|  |  |  | 叠片 | 24 |  |
|  | 9 | 硬水适应性(ppm) |  | ≤300 | JB 4322 |

使用方法：

- 轮对工序间防锈：

将TDL-101B配制成3%-5%（根据循环水池混入脱漆剂后PH值的程度调整）水溶液，即根据单轮清洗机循环水池内水的体积按浓度比例核算投放量，待循环水池清理后再重新投放。投放防锈清洗剂后，测定轮对清洗液的PH值为8-9。另根据轮对清洗数量及脱漆剂的使用情况，每周需要补充投放本品20kg。采用原轮对单轮清洗机上喷淋方式，工序间防锈期达3-5天；

注意事项：

1、工件防锈处理后避免用手接触，防止汗液对零件防锈膜的破坏。

2、确保使用浓度，当轮对清洗液的PH值低于8时，应及时补充原液。

3、自来水的硬度低于300ppm。

产品有效期：一年。

包装储运：

1、本产品采用200L铁桶大包装，每桶净重190kg及20kg密封塑料桶小包装。

2、包装、标志、运输、储存按SH0164执行。

服务热线：秦皇岛金石科贸有限公司 董玉欣 13603350226

TDL-101B型轮对专用水基防锈剂

操作工艺

TDL-101B轮对专用水基防锈剂具有良好的工序防锈性能。

使用浓度

浓度为3-5%（即本剂3-5份加水97~95份）。

使用温度

压力喷淋为5-50℃。

使用方法

- 轮对工序间防锈：

将TDL-101B轮对专用水基防锈剂配制成3%-5%（根据循环水池混入脱漆剂后PH值的程度调整）水溶液，即根据单轮清洗机循环水池内水的体积按浓度比例核算投放量，待循环水池清理后再重新投放。投放防锈清洗剂后，测定轮对清洗液的PH值为8-9。另根据轮对清洗数量及脱漆剂的使用情况，每周需要补充投放本品20kg。采用原轮对单轮清洗机上喷淋方式，工序间防锈期达3-5天；

工艺简图

TDL-101B（3-5%）

5~50℃  （机洗）

| 铁路货车轮对 |  | 清洗 |  | 进入下一工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意事项

1、工件防锈处理后避免用手接触，防止汗液对零件防锈膜的破坏。

2、确保使用浓度，当轮对清洗液的PH值低于8时，应及时补充原液。

3、自来水的硬度低于300ppm。

产品检验报告单

产品名称：铁路货车轮对专用水基防锈清洗剂

产品型号：TDL-101B          生产日期:

生产批号：                   生产数量：

检验标准：GB/T6144 5.9       检验日期：

GB/T6144 5.5

| 序号 | 检测项目（ 5%稀溶液） |  | 标准 |  | 检测数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  | 无色或淡黄色透明液体 |  | 目测 |  |
| 2 | 消泡性ml/10min |  | ≤2 |  |  |  |
| 3 | PH值 |  | 8.5—9.0 |  |  |  |
| 4 | 折光系数 5﹪读数 |  | 1.5/5% |  |  |  |
| 5 | 防锈性35℃±2 铸铁单片24h |  | 级别 |  | 一极 |  |
| 6 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 7 | 质保期 |  |  | 一年 |  |  |
| 8 | 检验员 |  |  | 审核员 |  |  |